МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ

### ДЛЯ ВАЛОВ, ГОСТ 8752-79

ЭСКИЗ МАНЖЕТЫ

Н   —   высота,

d   —   внутренний диаметр,

D   —   наружный диаметр,

Тип 1   —   однокромочные манжеты,

Тип 2   —   однокромочные с пыльником.

Исполнение: 1-с формованной кромкой.

Условное обозначение при заказе:

X.	    X	    - XXX -	    - XX	    - X	     ГОСТ

Тип          Исполнение     Диаметр       Наружный    Группа	     Номер

манжеты        манжеты      вала, мм       диаметр	      резины    отраслевого

манжеты,	     стандарта

мм

Например: 1.2-10x25-1; 2; 3 ГОСТ 8752-79

ОСТ 38 05146-78

Манжеты предназначены для работы в минеральных маслах, воде, дизельном топливе при        избыточном  давлении до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2),  скорости до 20 м/с и температуре от                           минус 60°С до плюс 100°С в   зависимости от группы резины.

| Группа 1 – 7-ИРП-1068 | от минус 45°С до плюс 100°С | NBR |
| --- | --- | --- |
| Группа 2 – 7-4004 | от минус 30°С до плюс 100°С | NBR |
| Группа 3 – 7-В-14-1 | от минус 60°С до плюс 100°С | NBR |

ДИАГРАММА ВЫБОРА ГРУППЫ РЕЗИНЫ.

/ — резины 1—3 групп;     II — резины 4 группы;     /// — резины 5, 6 групп.

Примечания:

- При выборе по диаграмме группы резин для манжет типа 2 скорость  должна быть увеличена на 30-50% по сравнению со скоростью узла.

- Допускается применять резины 1-3-и групп в зоне   //    для серийных  манжет, установленных на автомобилях с ресурсом 100.000 км пробега.

- Ресурс для манжет, работающих при скоростях более 20 м/с, устанавливают по результатам испытаний у потребителя.

| Условное обозначение манжеты | Диаметр вала, мм | Внутренний диаметр, d , мм | Наружный диаметр, D, мм | Высота, H, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2-10х22-1;3 | 10 | 9,5 | 22 | 7 |
| 1.2-10х25-1;3 | 10 | 9,5 | 25 | 7 |
| 1.2-12х26-1 | 12 | 11,5 | 26 | 7 |
| 1.2-16х30-1;3 | 16 | 15,5 | 30 | 7 |
| 1.2-19х35-1 | 19 | 18,5 | 35 | 7 |
| 1.2-20х35-1 | 20 | 19,4 | 35 | 7 |
| 1.2-20х40-1 | 20 | 19,3 | 40 | 10 |
| 2.2-20х40-1 | 20 | 19,3 | 40 | 10 |
| 1.2-25х42-1 | 25 | 24,3 | 42 | 10 |
| 2.2-25х42-1 | 25 | 24,3 | 42 | 10 |
| 1.2-28х47-1 | 28 | 27,3 | 47 | 10 |
| 2.2-30х50-1;3 | 30 | 29,3 | 50 | 10 |
| 1.2-30х52-1;3 | 30 | 29,3 | 52 | 10 |
| 2.2-30х52-1;3 | 30 | 29,3 | 52 | 10 |
| 1.2-32х44-1 | 32 | 31,4 | 44 | 7 |
| 1.2-35х48-1 | 35 | 34,4 | 48 | 10 |
| 1.2-35х55-3 | 35 | 34,3 | 55 | 10 |
| 1.2-35х58-1 | 35 | 34,5 | 58 | 10 |
| 2.2-38х58-1;3 | 38 | 37,3 | 58 | 10 |
| 2.2-38х62-1/4 | 38 | 37,3 | 62 | 10 |
| 2.2-40х60-1;3 | 40 | 39,3 | 60 | 10 |
| 2.2-40х60-1 | 40 | 39,3 | 60 | 10 |
| 1.2-40х52-3 | 40 | 39,4 | 52 | 7 |
| 1.2-42х58-1 | 42 | 41,4 | 58 | 10 |
| 2.2-42х62-1;3 | 42 | 41,3 | 62 | 10 |
| 2.2-44х65-3 | 44 | 43,3 | 65 | 10 |
| 1.2-45х65-1;3 | 45 | 44,3 | 65 | 10 |
| 2.2-45х65-1;3 | 45 | 44,3 | 65 | 10 |
| 2.2-48х70-3 | 48 | 47,3 | 70 | 10 |
| 1.2-50х70-1 | 50 | 49,3 | 70 | 10 |
| 2.2-50х70-1 | 50 | 49,3 | 70 | 10 |
| 1.2-52х75-1;3 | 52 | 51,3 | 75 | 10 |
| 2.2-52х75-1;3 | 52 | 51,3 | 75 | 10 |
| 1.2-55х80-1;3 | 55 | 54,2 | 80 | 10 |
| 2.2-55х80-1 | 55 | 54,2 | 80 | 10 |
| 2.2-55х82-1 | 55 | 54,2 | 82 | 10 |
| 2.2-57х80-3 | 57 | 56,2 | 80 | 10 |
| Условное обозначение манжеты | Диаметр вала, мм | Внутренний диаметр, d , мм | Наружный диаметр, D, мм | Высота, H, мм |
| 1.2-60х85-1 | 60 | 59,2 | 85 | 10 |
| 2.2-60х85-1 | 60 | 59,2 | 85 | 10 |
| 1.2-65х90-1 | 65 | 64,2 | 90 | 10 |
| 2.2-65х90-1 | 65 | 64,2 | 90 | 10 |
| 1.2-70х92-1 | 70 | 69,2 | 92 | 10 |
| 1.2-70х95-1 | 70 | 69,2 | 95 | 10 |
| 1.2-74х102-3 | 74 | 73,2 | 102 | 10 |
| 1.2-75х100-1;3 | 75 | 74,2 | 100 | 10 |
| 2.2-75х100-1;3 | 75 | 74,2 | 100 | 10 |
| 1.2-79х110-3 | 79 | 78,2 | 110 | 10 |
| 1.2-80х105-1;3 | 80 | 79,2 | 105 | 10 |
| 2.2-80х105-1 | 80 | 79,2 | 105 | 10 |
| 1.2-85х110-1;3 | 85 | 84,1 | 110 | 12 |
| 2.2-85х110-1;3 | 85 | 84,1 | 110 | 12 |
| 1.2-90х120-1 | 90 | 89,1 | 120 | 12 |
| 2.2-90х120-1 | 90 | 89,1 | 120 | 12 |
| 1.2-92х120-3 | 92 | 91,1 | 120 | 12 |
| 2.2-92х120-3 | 92 | 91,1 | 120 | 12 |
| 1.2-95х120-1 | 95 | 94,1 | 120 | 12 |
| 2.2-100х125-3 | 100 | 99,1 | 125 | 12 |
| 1.2-105х138-3 | 105 | 104,1 | 138 | 12 |
| 1.2-110х135-1 | 110 | 109,1 | 135 | 12 |
| 1.2-115х145-1 | 115 | 114,1 | 145 | 12 |
| 1.2-120х150-1;3 | 120 | 119,1 | 150 | 12 |
| 2.2-120х150-1 | 120 | 119,1 | 150 | 12 |
| 1.2-125х150-1 | 125 | 124,1 | 150 | 12 |
| 2.2-125х155-3 | 125 | 124,1 | 150 | 12 |
| 1.2-130х160-1 | 130 | 128,9 | 160 | 15 |
| 2.2-130х160-3 | 130 | 128,9 | 160 | 15 |
| 1.2-140х170-1 | 140 | 135,9 | 170 | 15 |
| 1.2-150х180-1 | 150 | 148,9 | 180 | 15 |
| 1.2-160х190-1;3 | 160 | 158,9 | 190 | 15 |
| 1.2-170х200-1 | 170 | 168,9 | 200 | 15 |
| 2.2-170х200-1 | 170 | 168,9 | 200 | 15 |
| 2.2-180х220-1 | 180 | 178,5 | 220 | 15 |
| 1.2-190х230-1 | 190 | 188,5 | 230 | 15 |
| 1.2-200х240-1 | 200 | 198,5 | 240 | 15 |
| 2.2-200х240-1 | 200 | 198,5 | 240 | 15 |
| 1.2-210х250-1 | 210 | 208,5 | 250 | 15 |
| 1.2-220х260-1 | 220 | 217,5 | 260 | 12 |
| 1.2-240х280-1 | 240 | 238,5 | 280 | 15 |
| 1.2-250х290-1 | 250 | 248,5 | 290 | 15 |
| 1.2-260х300-1;3 | 260 | 257,4 | 300 | 18 |
| 1.2-300х340-1 | 300 | 297,4 | 340 | 18 |
| 2.2-480х530-3 | 480 | 477 | 530 | 22 |

МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВАЛОВ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО ЧЕРТЕЖАМ.

| Номер манжеты по чертежу | Внутренний диаметр, мм d | Наружный диаметр, мм D | ## Высота, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | h |  |
| 11.2915071 | 10,4 | 38,5 | 12,2 | 8,2 |  |
| 575-1022173 | 11,0 | 28,0 | 7,0 | 8,2 |  |
| 695Ж2-3808098 | 12,0 | 26,0 | 8,0 | 8,2 |  |
| 275007А | 13,8 | 35,4 | 10,0 | 8,2 |  |
| Т8(15х30х7) | 14,5 | 30,0 | 7,0 | 8,2 |  |
| Ш50.10.09.046 | 14,8 | 35,0 | 7,0 | 8,2 |  |
| 408-220032-02 | 15,6 | 27,0 | 7,0 | 8,2 |  |
| М1А-1005310Б | 16,0 | 30,0 | 7,0 | 8,2 |  |
| Ш62.10.09.046-10 | 16,5 | 40,0 | 7,0 | 8,2 |  |
| 69-2201032-А/031-А | 17,5 | 27,6 | 4,7 | 8,2 |  |
| 63А-4207115 | 18,0 | 35,0 | 10,0 | 8,2 |  |
| R1.31.01.012-2 | 18,5 | 32,0 | 5,0 | 8,2 |  |
| 19.2905683-80 | 18,6 | 35,0 | 12,6 | 6,2 |  |
| 105-10441Б | 18,8 | 47,0 | 10,0 | 6,2 |  |
| 13-3407151/150 | 19,0 | 35,0 | 10,0 | 6,2 |  |
| 64221-2905338 | 19,0 | 44,0 | 15,5 | 12,5 |  |
| М1А-1701156 | 24,0 | 53,0 | 7,0 | 12,5 |  |
| Т87(25х38х7) | 24,4 | 38,0 | 7,0 | 12,5 |  |
| 53-3401023 | 34,0 | 48,0 | 10,0 | 12,5 |  |
| 31029-1701044 | 34,4 | 48,0 | 7,0 | 12,5 |  |
| 24-1701211/210 | 37,0 | 56,0 | 10,0 | 12,5 |  |
| 40П-3401026/023 | 37,5 | 54,0 | 10,0 | 12,5 |  |
| М1А-3103166 | 39,0 | 52,0 | 6,0 | 12,5 |  |
| 12-2402067/052-Б1 | 41,0 | 75,0 | 15,5 | 10,0 |  |
| 575-11.11.159 | 41,2 | 68,0 | 14,5 | 10,0 |  |
| 13-2402082/080 | 41,8 | 75,0 | 9,0 | 10,0 |  |
| 575-1144120-А | 43,4 | 58,0 | 9,0 | 10,0 |  |
| 66-2304072/071 | 44,0 | 65,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 20-3103038-Б | 47,0 | 72,5 | 10,0 | 10,0 |  |
| 12-3103042-Б/038-Б | 49,0 | 80,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 41-2401044/034 | 49,0 | 80,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| КФА-50х70 | 49,3 | 70,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 51-1701211/211-5 | 50,0 | 76,0 | 14,5 | 9,5 |  |
| 51-1701211/210А | 50,0 | 76,0 | 9,5 | 9,5 |  |
| 41-1802177/175 | 50,0 | 76,0 | 9,5 | 9,5 |  |
| 49-2403088/89 | 50,0 | 76,0 | 16,0 | 10,0 |  |
| 12-2401064/060-Б | 51,0 | 72,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 20-2403102/100 | 51,0 | 81,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 41-3003116/115 | 51,0 | 72,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 40П-2402082/080 | 54,0 | 82,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 3.112-35126 | 57,7 | 75,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 7413-2918222 | 58,0 | 78,0 | 8,5 | 10,0 |  |
| 537-2304190А | 63,0 | 80,0 | 5,5 | 10,0 |  |
| 7413-2914190 | 68,0 | 95,0 | 10,5 | 10,0 |  |
| 573-11.10406А | 69,7 | 92,0 | 16,0 | 12,0 |  |
| 40П-3204090 | 69,5 | 92,0 | 16,0 | 12,0 |  |
| Номер манжеты по чертежу | Внутренний диаметр, мм d | Наружный диаметр, мм D | ## Высота, мм |  |  |
|  |  |  | H |  | h |
| 575-1111207 | 69,7 | 92,0 | 12,0 |  | 12,0 |
| 200-2402052-Б2 | 73,5 | 102,0 | 14,0 |  | 12,0 |
| 695Ж-1704162 | 74,7 | 105,0 | 16,0 |  | 12,0 |
| 573-11.51067-А | 79,7 | 105,0 | 12,0 |  | 12,0 |
| 540-1731045 | 81,0 | 115,0 | 18,0 |  | 12,0 |
| 540-2402052 | 104,0 | 138,0 | 21,0 |  | 15,0 |
| 40П-3103050А/049А | 114,0 | 140,0 | 10,0 |  | 15,0 |
| 40П-3103042/038 | 114,0 | 140,0 | 16,7 |  | 15,0 |
| 500-3104038 | 130,0 | 160,0 | 16,0 |  | 15,0 |
| 500А-3104038 | 130,0 | 155,0 | 10,0 |  | 15,0 |
| 537-3103038-01 | 143,5 | 175,0 | 15,0 |  | 15,0 |
| 49-2602024/49Б-2602025 | 153,0 | 176,0 | 18,0 |  | 11,0 |
| 546-3104038А | 169,0 | 200,0 | 17,0 |  | 15,0 |
| 529В-3103038 | 195,8 | 235,0 | 21,0 |  | 18,0 |
| 75191-3104038-01 | 916,0 | 980,0 | 38,0 |  | 18,0 |
| 540-2917454-12 | 62,9 | 90,0 | 14,0 |  |  |
| 540-2919440-Б1 | 59,4 | 90,0 | 17,4 |  |  |
| 7519-8603680-10 | 92,0 | 130,0 | 11,0 |  |  |
| 700.22.01.070 | 43,5 | 58,0 | 10,0 |  |  |
| 131-2205042Б | 34,1 | 49,0 | 7,3 |  |  |
| 130-2201043 | 25,3 | 38,5 | 7,0 |  |  |
| 53205-2201043 | 35,6 | 49,0 | 7,3 |  |  |
| 7555-2201036 | 53,2 | 71,0 | 8,7 |  |  |
| 53А-2201031 | 23,0 | 31,5 | 7,8 |  |  |
| 804.707А.48 | 33,6 | 41,8 | 5,0 |  |  |
| 7555-2201033-48 | 50,0 | 61,5 | 7,0 |  |  |